Ausschreibungstext

Beschreibung
Lamellierte Kupferschiene, verzinnt, isoliert
10x 63 x 1
1481 A, 2 m lang
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	1.481 A

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	146,7 W

Werkstoffeigenschaften
Isolation:
	temperaturbeständig bis 105 °C
	selbstverlöschend, V0 entsprechend UL 94
	Durchschlagfestigkeit 20 kV
	Dehnung 370 %

Sonstiges
Durch verzinnte Cu-Schienen reduziert sich der Aufwand zur Vorbereitung der Kontaktstellen wesentlich.
Die Cu-Schienen werden vor aggressiven Medien effektiv geschützt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01123000