Ausschreibungstext

Beschreibung
Reduzierstück für VMS-Schienenträger 01138
für Sammelschienen 5 mm
Zubehör

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01170000