Ausschreibungstext

Beschreibung
QUADRON^®Panel
Halter für zylindrische Sicherungen
Class J / 3P, Rahmenklemme
100 A / 600 V (29x118)

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

Approbationen
UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	100 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	8,3 W

SCCR:	200 kA

für Class J Sicherungen 70 - 100A nach UL 248-8 (29x118)

Klemmstellen
AWG 12 - AWG 2/0 stranded (mehrdrähtig), entspricht 3,3 - 67,4 mm²
AWG 14 - AWG 10 solid (eindrähtig), entspricht 2,1 - 5,3 mm²

Werkstoffeigenschaften
Basiskörper:
	temperaturbeständig bis 125°C,
	selbstverlöschend nach UL 94,
	Kriechstromfestigkeit CTI 600,
	halogenfrei
Deckel:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33408000