Text for specification

Descripción
pletina flexible, estañada, aislada
5x 50 x 1
880 A, longitud 2 m
Accessories

Normas
IEC 61439-1:2011

homologaciónes
UL

datos eléctricos
intensidad de corriente nominal (IEC):	880 A

power dissipation at full load of the item:	130.5 W

cualidad de materiales
Insulation:
	temperature withstand up to 105 °C
	self-extinguishing, V0 according to UL 94
	breakdown voltage 20 kV
	stretching 370 %

Miscellaneous 
Tin-plated Cu bars considerably reduce the effort of preparing the contact points.
The Cu busbars are effectively protected against aggressive media.

Brand 
Woehner or equivalent

Part No.
01112000