Text for specification

Désignation
rail de cuivre en lamelles, étamé, isolé
5x 40 x 1
736 A, longueur 2 m
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	736 A

power dissipation at full load of the item:	114,1 W

Charactéristiques des matériaux
Insulation:
	temperature withstand up to 105 °C
	self-extinguishing, V0 according to UL 94
	breakdown voltage 20 kV
	stretching 370 %

Miscellaneous 
Tin-plated Cu bars considerably reduce the effort of preparing the contact points.
The Cu busbars are effectively protected against aggressive media.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01097000