Text for specification

Désignation
Cache de protection IP20 (frontale)
avec 3 caches supérieurs
large de 300 mm
185Power

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques

Charactéristiques des matériaux
Embase:
	temperature stability 125°C,
	self-extinguishing in acc. to UL 94,
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Cover:
	temperature stability 125°C,
	fire behaviour UL 94 HB,
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32700000A