Text for specification

Descrizione
Barra flessibile, rame stagnato, isolata
4x 15.5 x 0.8
279 A, lunghezza 2 m
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	279 A

power dissipation at full load of the item:	66,1 W

Proprietà materiali
Insulation:
	temperature withstand up to 105 °C
	self-extinguishing, V0 according to UL 94
	breakdown voltage 20 kV
	stretching 370 %

Miscellaneous 
Tin-plated Cu bars considerably reduce the effort of preparing the contact points.
The Cu busbars are effectively protected against aggressive media.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01089000