Text for specification

Описание 
Гибкая медная изолированная шина, луженая
10x 63 x 1
1481 A, длина 2 м
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	1 481 A

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	146,7 Вт

Свойства материала
Insulation:
	temperature withstand up to 105 °C
	self-extinguishing, V0 according to UL 94
	breakdown voltage 20 kV
	stretching 370 %

Miscellaneous 
Tin-plated Cu bars considerably reduce the effort of preparing the contact points.
The Cu busbars are effectively protected against aggressive media.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01123000