招标说明

说明
多层软铜排，镀锡，带绝缘皮
5x 50 x 1
880 A, 长 2 m
Accessories

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电流（IEC）:	880 A

power dissipation at full load of the item:	130.5 W

原材料性能
绝缘:
	temperature withstand up to 105 °C
	self-extinguishing, V0 according to UL 94
	breakdown voltage 20 kV
	stretching 370 %

其他
通过镀锡铜排可显著降低连接位置准备工作的成本。
可有效保护铜排不受侵蚀性物质损害。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01112000